Rockite

用于锚固及修补

ROCKITE 是一种快速凝固，具有超过完全凝固的普通水泥两倍强度的水硬性水泥。当加水混合至可倾倒的浓度后，它就象熔化的熔岩一样流动并渗漏到地点。初凝时间只需15分钟，1小时后的抗压强度可达到31Mpa或4500psi。它的粘着力来源于膨胀，完全凝固后它会夹紧金属永不变形。

强度实验的一些数据

| 嵌镶的项目 | 圆孔直径 mm 英寸 | 圆孔深度 mm 英寸 | 实用负载 千牛顿 | 实用负载 磅/平方英寸 | 破坏方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 里德棒500度 12毫米 | 19 | 3/4 | 100 | 4 | 72.2 | 10,479 | 螺栓破坏 |
| 低碳钢螺栓 20毫米 | 50 | 2 | 100 | 4 | 101.92 | 14,792 | 螺栓破坏 |

Rockite的一些好处

- 只要加水

- 可低温凝固

- 两小时就可承重

- 最小损耗（按需混合Rockite）

- 15分钟凝固

- 无限期的贮存期限

- 节约的

Rockite除了具有容易使用，高强度，及多功能外，更重要的特点是它控制膨胀（不象铁是支撑水泥混合物）。凝固的Rockite是一种混合了混凝土的漂亮的灰色。Rockite节省修理费用，因为它确保永久效果。它凝固在一瞬间，加速工作，并且它的使用程序是如此的简单，所以没有经验的工人也可以处理几乎所有安装。

## 关于Rockite

使用Rockite, 用于锚固：

螺钉 – 杆 – 柱 – 机械 – 发动机 – 隔离物 – 器具 – 栏杆 – 运送装置 – 行李架 – 座位 – 不成形的障碍物 – 支撑帐篷的连接

用法：怎样混合水泥

总是用干净的容器，永远不要加沙子，沙砾或其它的外来物质到Rockite里。它们会使水泥变弱，并且影响凝固。

流体（灌注）稠度：

加水混合Rockite至稠糊状，放置混合物约1分钟，然后彻底地搅拌。在这个时刻，混合物会变得更流体。正确的浓度更象一种浓稠的糊状物，流体正好可以灌注，但不是象水一样稀薄的。保持这种混合物的浓度，它可以制造更强壮的水泥。少量的加水。如果混合物稀薄了，就立即加Rockite使它变浓。你希望测量，正确的加水量是每磅加4.5英两水，或者每5磅加1.5品脱水。当使用这种方法时，注意精确地测量。

怎样锚固：螺钉、柱、起动杆 等等在混凝土、砖块和石头中。

- 钻出的孔洞不要小于2英寸（50毫米）。

- 吹出所有的灰尘和松散的微粒。

- 用水冲洗干净孔洞。确定去除多余的水，留下干净并均匀潮湿的洞。（当Rockite被灌注进孔洞时，底材可以是潮湿的）

- 对于在混凝土中锚固机器，使用如上的流体稠度。在放置锚定杆到孔洞前，确定该锚定杆有螺母头和垫圈。灌注Rockite到杆或螺钉的周围空间。填塞螺钉去压紧Rockite，使它完全的围绕着该杆或螺钉。

- 对于表面装饰铁的锚固，灌注流体稠度（如上）围绕该杆，轻敲该杆使压紧Rockite。

- 对于直立的墙壁的锚固，使用塑性稠度（见下面）。先用塑胶填充孔洞，然后把螺钉或杆填塞进去。如果水泥因为填塞物的推移而开始流动，并且垂挂在位置以外，放置一会，它就会变稠变硬。继续执行程序。

- 放置水泥至少30分钟使它变硬。（初凝为15分钟）。对于重型设备，允许1小时。

注释：不要在游泳池中使用Rockite 当在户外使用Rockite时，应该需要7天的时间使它彻底干燥，然后在它的外面再刷一层优等外用漆以保护它。Rockite不能在水下使用，也不能作为地基成分。Rockite不能用于固定暴露在潮湿的户外环境中的疏松材料，比如砖块、石灰石及花岗岩。

塑性稠度

加正好够用的水，使水泥形成干块。持续混合大约60到90秒钟。当粉末吸收潮湿后，水泥将会开始看起来象普通灰泥一样。这就是合适的稠度。如果你希望测量，正确的对塑性稠度的加水量是每磅3.5英两。当使用这种方法时，注意精确地测量。

怎样在混凝土地面中修补孔洞及裂缝：

- 把裂缝中的松散的碎片和微粒清理干净。如果是修理一个洞，则需要凿下边缘，以便于给倾倒的水泥提供一个模。

- 如果该洞是清洁的，则只需除去松散的碎片和泥土。

- 在整个的裂缝上洒水。放置使表面微微潮湿但不是湿的。

- 混合Rockite至流体稠度以用于修补地面，塑性稠度以用于修补墙壁。

- 把少量水泥倒入洞孔中，用一把硬刷子或扫帚把水泥推进小孔及其表面。它将帮助修补或粘附。然后加足够的水泥以使达到围绕面的同等水平。水泥将会自动拉平。

- 当水泥开始变浓时（约10分钟），用水泥铲除去在表面的任何多余部分。

- 30分钟后，用水喷洒修补的部分。行人及轻型货车可以立即通过，重型货车可以在1小时后通行。

寒温下的使用

前述的程序可以在华氏25度以上的环境中安全使用。如果温度低于25  F，在使用前需把Rockite放置在温暖的地方。当准备使用时，加温水混合Rockite，同时把混合物保存在温暖的地方。当混合物开始微微变硬的时候，（大约加水后的10分钟）迅速把混合物倒入应修补地点。变硬的过程会产生热量以保护Rockite不会被冻结。不要在Rockite混合物中加入防冻化合物。

实验报告

实验结果索引：

- Rockite的压缩力实验

- Kwixset（Rockite的防水方案）、硅酸盐水泥及Rockite的压缩力实验的比较

- 用500度里德棒在混凝土板层中心处测试的压力实验

- 用低碳钢螺栓和500度里德棒在距表面边缘45毫米距离处测试的4种压力实验

- 拉力承受能力

以下实验结果是在新西兰的奥克兰市Opus国际咨询服务有限公司的实验室条件中完成的。它显示实验结果是在美国的实验室条件下完成的。

实验结果1：实验在美国进行

Rockite的压缩力实验

组一：1小时结束时的抗压强度

| 立方体号码 | 面积 平方英寸 | 面积 平方厘米 | 破坏时载荷值 磅 | 破坏时载荷值 兆帕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.00 | 101.6 | 17,270 | 118.99 |
| 2 |  |  | 16,920 | 116.57 |
| 3 |  |  | 18,440 | 127.05 |

组二：7天结束时的抗压强度

| 立方体号码 | 面积 平方英寸 | 面积 平方厘米 | 破坏时载荷值 磅 | 破坏时载荷值 兆帕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4.00 | 101.6 | 33,650 | 231.84 |
| 5 |  |  | 32,220 | 221.99 |
| 6 |  |  | 31,550 | 217.37 |

实验结果2：实验在美国进行

Kwixset（Rockite的防水方案）、硅酸盐水泥及Rockite的压缩力实验的比较

组一：(psi=磅/平方英寸；mpa=兆帕)

|  | Rockite 水泥 | Kwixset 水泥 | 铁含量硅酸盐水泥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 凝固时间 | 20-30 分钟 | 15-20 分钟 | 4-8 小时 |
| 抗压强度 60分钟时 24小时时 7天时 | 4600 psi 5000 psi 8000 psi | 31.69mpa 34.45mpa 55.12mpa | 4100 psi 8100 psi 9300 psi | 28.24 mpa 55.80 mpa 64.07 mpa | 0 psi 2450 psi 5500 psi | 0 mpa 16.88 mpa 37.89 mpa |
| 直线运动 | 允许膨胀控制在0.18% | 允许膨胀控制在0.125% | 膨胀或收缩 |
| 时间运动 | 在所有实际用途中完全稳定 | 在所有实际用途中完全稳定 | 持续膨胀可引起自毁 |
| 包含铁锈实验 | 否 | 否 | 是 |
| 浓度 | 充分地流动可自动拉平 | 充分地流动可自动拉平 | 必须震动方可测平 |
| 可制造1立方英尺水泥的干混合物的重量（产量） | 92 磅，或 41.73 公斤 | 110 磅，或 49.89 公斤 | 140 磅，或 63.50 公斤 |

实验结果3：Opus咨询服务参考号码 P/7B/97

用500度里德棒在混凝土板层（35兆帕）中心处测试的压力实验

组一：12毫米直径500度里德棒（Rb12）

| 嵌入物品(毫米) | 圆孔直径 (毫米) | 圆孔深度 (毫米) | 平均载荷(千牛顿) | 平均载荷 (磅/平方英寸) | 破坏方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb12 | 15 | 100 | 16.7 | 2,423 | 脱开 |
|  | 16 |  | 20.8 | 3,018 | 脱开 |
|  | 19 |  | 71.8 | 10,420 | 棒损坏 |

* 上表显示，当圆孔直径增大时，由于Rockite具有的膨胀性质，所以Rockite的平均载荷也在增强。

组二：12毫米直径500度里德棒（Rb12）

| 嵌入物品 (毫米) | 圆孔直径 (毫米) | 圆孔深度 (毫米) | 平均载荷(千牛顿) | 平均载荷 (磅/平方英寸) | 破坏方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb12 里德棒 | 19 | 100 | 71.7 | 10,406 | 棒损坏 |
|  |  |  | 72.2 | 10,478 |  |
|  |  |  | 71.6 | 10,391 |  |

组三：12毫米直径500度里德棒（Rb12）

| 嵌入物品 (毫米) | 圆孔直径 (毫米) | 圆孔深度 (毫米) | 平均载荷(千牛顿) | 平均载荷 (磅/平方英寸) | 破坏方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb 12里德棒 | 19 | 50 | 16.5 | 2,394 | 将棒拔出水泥浆 |
|  |  |  | 17.1 | 2,481 |  |
|  |  |  | 15.8 | 2,239 |  |

组四：16毫米直径500度里德棒（Rb16）

| 嵌入物品 (毫米) | 圆孔直径 (毫米) | 圆孔深度 (毫米) | 平均载荷(千牛顿) | 平均载荷 (磅/平方英寸) | 破坏方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb16 里德棒 | 20 | 100 | 30.2 | 4,383 | 破坏Rockite并且损坏混凝土 |
|  |  |  | 26.8 | 3,889 |  |
|  |  |  | 29.7 | 4,310 |  |
|  | 28 |  | 100 | 14,513 | 在应用载荷内不会破坏Rockite* |

* 由于Rockite牢固的掌握，我们不能确定破坏点。100千牛顿的最大载荷可负荷实验时设备的最大限度。用相同尺码棒测试，这个实验等于大约500兆帕。

组五：20毫米直径500度里德棒（Rb20）

| 嵌入物品 (毫米) | 圆孔直径 (毫米) | 圆孔深度 (毫米) | 平均载荷(千牛顿) | 平均载荷 (磅/平方英寸) | 破坏方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb20 Reidbar | 100 | 28 | 57.3 | 8,316 | 混凝土损坏 |
|  |  |  | 56.9 | 8,258 |  |
|  |  |  | 48.2 * |  |  |

* 这次实验的结果是混凝土板层破裂。

组六：低碳钢螺栓（M12）

| 嵌入物品 (毫米) | 圆孔直径 (毫米) | 圆孔深度 (毫米) | 平均载荷(千牛顿) | 平均载荷 (磅/平方英寸) | 破坏方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M12 低碳钢螺栓 | 30 | 50 | 36.6 | 5,312 | 将螺栓拔出水泥浆 |
|  |  |  | 40.0 | 5,805 |  |
|  |  |  | 37.2 | 5,399 |  |
|  |  | 100 | 50.9 | 7,387 | 螺栓损坏 |
|  |  |  | 51.8 | 7,518 |  |
|  |  |  | 51.6 | 7,489 |  |

实验结果4：Opus咨询服务参考号码 03/420/001

用低碳钢螺栓和500度里德棒在距表面边缘45毫米距离处测试的压力实验

组一：10毫米直径里德锚（低碳钢）

| 锚的直径 (毫米) | 圆孔直径(毫米) | 圆孔深度 (毫米) | 平均载荷(千牛顿) | 平均载荷 (磅/平方英寸) | 破坏方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14 | 100 | 33.2 | 4,818 | 和非常浅的混凝土锥体脱开 |
|  | 16 |  | 34.8 | 5,050 | 棒损坏 |
|  | 18 |  | 34.9 | 5,065 |  |

组二：12毫米直径里德锚（低碳钢）

| 锚的直径 (毫米) | 圆孔直径(毫米) | 圆孔深度 (毫米) | 平均载荷(千牛顿) | 平均载荷 (磅/平方英寸) | 破坏方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 16 | 100 | 44.8 | 6,502 | 混凝土损坏 |
|  | 18 |  | 41.9 | 6,081 |  |
|  | 20 |  | 48.7 | 7,068 | 棒损坏 |
|  | 16 | 120 | 48.2 | 6,995 | 棒损坏 |
|  | 18 |  | 47.6 | 6,908 | 混凝土损坏 |
|  | 20 |  | 48.0 | 6,966 |  |

组三：16毫米直径里德锚（低碳钢）

| 锚的直径 (毫米) | 圆孔直径(毫米) | 圆孔深度 (毫米) | 平均载荷(千牛顿) | 平均载荷 (磅/平方英寸) | 破坏方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 20 | 110 | 84.6 | 12,191 | 混凝土 |
|  | 20 | 120 | 88.6 | 12,859 | 棒损坏 |
|  | 24 | 100 | 68.9 | 10,000 | 混凝土损坏 |
|  | 24 | 110 | 88.1 | 12,786 | 棒损坏 |
|  | 24 | 120 | 77.4 | 11,233 | 混凝土损坏 |

组四：12毫米直径500度里德棒（Rb12）

| 锚的直径 (毫米) | 圆孔直径(毫米) | 圆孔深度 (毫米) | 平均载荷(千牛顿) | 平均载荷 (磅/平方英寸) | 破坏方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB12 | 16 | 100 | 68.6 | 9,956 | 和非常浅的混凝土锥体脱开 |
|  | 18 |  | 80.6 | 11,698 | 棒损坏 |
|  | 20 |  | 79.8 | 11,582 |  |
|  | 16 | 120 | 80.4 | 11,669 |  |
|  | 18 |  | 80.2 | 11,640 |  |
|  | 20 |  | 80.4 | 11,669 |  |

实验结果5：拉力承受能力--美国实验结果

混合物将为各个螺栓及钻口尺寸提供一种具有平均拉力承受能力的装置，如下图所示：

| 低碳钢螺栓的直径* | 圆孔直径** | 圆孔深度 | 平均拉力承受能力*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 公斤 | 磅 |
| 9.52 | 3/8 | 31.4 | 1 ¼ | 76.2 | 3 | 3,900 | 8,600 |
| 12.7 | 1/2 | 44.4 | 1 ¾ | 101.6 | 4 | 7,030 | 15,500 |
| 19.05 | 3/4 | 63.5 | 2 ½ | 152.4 | 6 | 17,100 | 37,700 |
| 25.4 | 1 | 88.9 | 3 ½ | 203.2 | 8 | 26,762 | 59,000 |
| 31.75 | 1 ¼ | 107.9 | 4 ¼ | 304.8 | 12 | 42,729 | 94,200 |

* 所有螺栓都需要装备一个足够大的、合适公差的垫圈，以适应钻口直径。因此，在钻口的底部，这个垫圈可以自由的达到并紧挨着螺栓的头部。

** 对在完好的混凝土上钻孔的深度测试，每3600磅/平方英寸具有24.8兆帕的抗压强度。在非完好的混凝土情况下，需要增加深度才能对混泥土板层提供一个更大的支持。这将减少当极端疲劳时，混凝土破裂失败的危险。

***在着重充分的破裂每个不同直径的低碳钢螺栓方面，拉力报告的实验数据是有限的。装置在任何情况下都没有被破坏。

数量计算：（oz=盎司； lb=磅）

| 被连接的螺栓或柱的直径 | 钻口的直径 | 钻口深度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| 1/4" | 1/2" | 0.25 | oz | 0.40 | oz | 0.50 | oz | 0.75 | oz | 1.00 | oz | 1.25 | oz | 1.50 | oz | 1.50 | oz |
|  | 3/4' | 0.70 | oz | 1.00 | oz | 1.50 | oz | 2.00 | oz | 3.00 | oz | 3.50 | oz | 4.00 | oz | 4.00 | oz |
| 3/8" | 5/8" | 0.35 | oz | 0.50 | oz | 0.75 | oz | 1.00 | oz | 1.50 | oz | 1.70 | oz | 2.00 | oz | 2.00 | oz |
|  | 3/4" | 0.50 | oz | 0.80 | oz | 1.00 | oz | 1.75 | oz | 2.25 | oz | 2.75 | oz | 3.25 | oz | 3.25 | oz |
|  | 1" | 1.00 | oz | 1.50 | oz | 2.00 | oz | 3.00 | oz | 4.00 | oz | 5.00 | oz | 6.00 | oz | 6.00 | oz |
|  | 1 1/4" | 1.75 | oz | 2.75 | oz | 3.75 | oz | 5.50 | oz | 7.50 | oz | 8.50 | oz | 10.00 | oz | 10.00 | oz |
| 1/2" | 3/4" | 0.40 | oz | 0.60 | oz | 0.90 | oz | 1.25 | oz | 1.75 | oz | 2.00 | oz | 2.50 | oz | 2.50 | oz |
|  | 1" | 1.00 | oz | 1.50 | oz | 2.00 | oz | 3.00 | oz | 4.00 | oz | 5.00 | oz | 6.00 | oz | 6.00 | oz |
|  | 1 1/4" | 1.75 | oz | 2.50 | oz | 3.50 | oz | 6.00 | oz | 7.00 | oz | 9.00 | oz | 10.50 | oz | 10.50 | oz |
|  | 1 3/4" | 4.00 | oz | 6.00 | oz | 8.00 | oz | 12.00 | oz | 1.00 | lb | 1.25 | lb | 1.50 | lb | 1.50 | lb |
|  |  |  | oz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/8" | 1" | 0.80 | oz | 1.25 | oz | 1.75 | oz | 2.50 | oz | 3.50 | oz | 1.25 | oz | 5.00 | oz | 5.00 | oz |
|  | 1 1/4" | 1.50 | oz | 2.25 | oz | 3.25 | oz | 4.75 | oz | 6.50 | oz | 8.00 | oz | 9.50 | oz | 9.50 | oz |
|  | 1 3/4" | 4.00 | oz | 5.75 | oz | 8.00 | oz | 11.00 | oz | 1.00 | oz | 1.25 | lb | 1.40 | lb | 1.40 | lb |
|  | 2" | 4.75 | oz | 7.00 | oz | 9.50 | oz | 13.75 | oz | 1.20 | oz | 1.50 | lb | 1.70 | lb | 1.70 | lb |
|  | 1" | 0.60 | oz | 1.00 | oz | 1.25 | oz | 2.00 | oz | 2.50 | oz | 3.00 | oz | 4.00 | oz | 4.00 | oz |
| 3/4' | 1 1/4" | 1.25 | oz | 2.00 | oz | 2.50 | oz | 4.00 | oz | 5.00 | oz | 6.50 | oz | 8.00 | oz | 8.00 | oz |
|  | 1.50 | 2.25 | oz | 3.25 | oz | 4.50 | oz | 6.50 | oz | 9.00 | oz | 11.00 | oz | 13.00 | oz | 13.00 | oz |
|  | 2" | 5.00 | oz | 7.00 | oz | 9.50 | oz | 14.00 | oz | 1.25 | lb | 1.50 | lb | 1.75 | lb | 1.75 | lb |
|  | 2 1/2" | 7.50 | oz | 11.00 | oz | 15.00 | oz | 1.40 | lb | 1.90 | lb | 2.40 | lb | 2.80 | lb | 2.80 | lb |
| 1" | 1.50 | 1.75 | oz | 2.50 | oz | 3.50 | oz | 5.00 | oz | 7.00 | oz | 8.50 | oz | 10.00 | oz | 10.00 | oz |
|  | 2" | 4.00 | oz | 6.00 | oz | 8.00 | oz | 12.00 | oz | 1.00 | lb | 1.25 | lb | 1.50 | lb | 1.50 | lb |
|  | 2.50 | 7.00 | oz | 10.00 | oz | 14.00 | oz | 1.30 | lb | 1.75 | lb | 2.20 | lb | 2.60 | lb | 2.60 | lb |
|  | 3.50 | 15.00 | oz | 1.40 |  | 1.90 |  | 2.75 | lb | 3.75 | lb | 4.60 | lb | 5.60 | lb | 5.60 | lb |
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1.00 | oz | 1.50 | oz | 2.00 | oz | 3.00 | oz | 4.00 | oz | 5.00 | oz | 6.00 | oz | 6.00 | oz |
|  | 2" | 3.50 | oz | 5.00 | oz | 7.00 | oz | 10.00 | oz | 13.00 | oz | 1.00 | lb | 1.20 | lb | 1.20 | lb |
|  | 2 1/2" | 6.50 | oz | 10.00 | oz | 13.00 | oz | 1.20 | lb | 1.60 | lb | 2.00 | lb | 2.40 | lb | 2.40 | lb |
|  | 3" | 10.00 | oz | 15.00 | oz | 1.25 | lb | 1.90 | lb | 2.40 | lb | 3.10 | lb | 3.80 | lb | 3.80 | lb |
|  | 4 1/4" | 1.40 | lb | 2.00 | lb | 2.75 | lb | 4.10 | lb | 5.50 | lb | 6.90 | lb | 8.20 | lb | 8.20 | lb |
| 1 1/2" | 2" | 2.25 | oz | 3.50 | oz | 4.50 | oz | 7.00 | oz | 9.40 | oz | 12.00 | oz | 14.50 | oz | 14.50 | oz |
|  | 2 1/2" | 5.50 | oz | 8.00 | oz | 11.00 | oz | 1.00 | lb | 1.40 | lb | 1.75 | lb | 2.00 | lb | 2.00 | lb |
|  | 3" | 9.00 | oz | 13.00 | oz | 1.10 | oz | 1.70 | lb | 2.25 | lb | 2.80 | lb | 3.40 | lb | 3.40 | lb |
|  | 4" | 1.20 | lb | 1.70 | lb | 2.30 | lb | 3.30 | lb | 4.60 | lb | 5.75 | lb | 7.00 | lb | 7.00 | lb |
| 2" | 2 1/2" | 3.00 | oz | 4.50 | oz | 6.10 | oz | 9.20 | oz | 12.25 | oz | 15.30 | oz | 1.20 | oz | 1.20 | oz |
|  | 3" | 6.50 | oz | 10.00 | oz | 13.00 | oz | 1.30 | lb | 1.60 | lb | 2.00 | lb | 2.50 | lb | 2.50 | lb |
|  | 4" | 1.00 | lb | 1.50 | lb | 2.00 | lb | 3.00 | lb | 4.00 | lb | 5.00 | lb | 6.00 | lb | 6.00 | lb |
| 2 1/2" | 3" | 3.50 | oz | 5.50 | oz | 7.00 | oz | 11.00 | oz | 14.00 | oz | 1.20 | lb | 1.40 | lb | 1.40 | lb |
|  | 4" | 13.00 | oz | 1.25 | lb | 1.70 | lb | 2.50 | lb | 3.30 | lb | 4.25 | lb | 5.00 | lb | 5.00 | lb |
| 3" | 4" | 10.00 | oz | 14.00 | oz | 1.30 | lb | 1.75 | lb | 2.40 | lb | 3.00 | lb | 3.70 | lb | 3.70 | lb |

公制数量计算：（mm=毫米；gm=公分）

|  | 钻孔直径 | 钻孔深度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm |
| 6mm | 12mm | 7 | gm | 11.4 | gm | 14.3 | gm | 21.4 | gm | 28.5 | gm | 1.25 | gm | 42.8 | gm |
|  | 20mm | 20 | gm | 28.5 | gm | 42.8 | gm | 57.1 | gm | 85.6 | gm | 3.50 | gm | 114.2 | gm |
|  | 16mm | 10 | gm | 14.3 | gm | 21.4 | gm | 28.5 | gm | 42.8 | gm | 1.70 | gm | 57.1 | gm |
| 10mm | 18mm | 14 | gm | 22.8 | gm | 28.5 | gm | 49.9 | gm | 64.2 | gm | 2.75 | gm | 92.8 | gm |
|  | 25mm | 29 | gm | 42.8 | gm | 57.1 | gm | 85.6 | gm | 114.2 | gm | 5.00 | gm | 171.2 | gm |
|  | 32mm | 50 | gm | 78.5 | gm | 107.0 | gm | 157.0 | gm | 214.1 | gm | 8.50 | gm | 285.4 | gm |
|  | 18mm | 11 | gm | 17.1 | gm | 25.7 | gm | 35.7 | gm | 49.9 | gm | 2.00 | gm | 71.4 | gm |
| 12mm | 25mm | 29 | gm | 42.8 | gm | 57.1 | gm | 85.6 | gm | 114.2 | gm | 5.00 | gm | 171.2 | gm |
|  | 32mm | 50 | gm | 71.4 | gm | 99.9 | gm | 171.2 | gm | 199.8 | gm | 9.00 | gm | 299.7 | gm |
|  | 45mm | 114 | gm | 171.2 | gm | 228.3 | gm | 342.5 | gm | 456.6 | gm | 1.25 | gm | 684.9 | gm |
|  | 25mm | 23 | gm | 35.7 | gm | 49.9 | gm | 71.4 | gm | 99.9 | gm | 1.25 | gm | 142.7 | gm |
| 16mm | 32mm | 43 | gm | 64.2 | gm | 92.8 | gm | 135.6 | gm | 185.5 | gm | 8.00 | gm | 271.1 | gm |
|  | 45mm | 114 | gm | 164.1 | gm | 228.3 | gm | 313.9 | gm | 456.6 | gm | 1.25 | gm | 639.2 | gm |
|  | 50mm | 136 | gm | 199.8 | gm | 271.1 | gm | 392.4 | gm | 547.9 | gm | 1.50 | gm | 776.2 | gm |
| 20mm | 25mm | 17 | gm | 28.5 | gm | 35.7 | gm | 57.1 | gm | 71.4 | gm | 3.00 | gm | 114.2 | gm |
|  | 32mm | 36 | gm | 57.1 | gm | 71.4 | gm | 114.2 | gm | 142.7 | gm | 6.50 | gm | 228.3 | gm |
| 20mm | 38mm | 64 | gm | 92.8 | gm | 128.4 | gm | 185.5 | gm | 256.9 | gm | 11.00 | gm | 371.0 | gm |
|  | 50mm | 143 | gm | 199.8 | gm | 271.1 | gm | 399.6 | gm | 570.7 | gm | 1.50 | gm | 799.0 | gm |
|  | 65mm | 214 | gm | 313.9 | gm | 428.1 | gm | 639.2 | gm | 867.5 | gm | 2.40 | gm | 1,278.5 | gm |
|  | 38mm | 50 | gm | 71.4 | gm | 99.9 | gm | 142.7 | gm | 199.8 | gm | 8.50 | gm | 285.4 | gm |
| 25mm | 50mm | 114 | gm | 171.2 | gm | 228.3 | gm | 342.5 | gm | 456.6 | gm | 1.25 | gm | 684.9 | gm |
|  | 65mm | 200 | gm | 285.4 | gm | 399.6 | gm | 593.6 | gm | 799.0 | gm | 2.20 | gm | 1,187.1 | gm |
|  | 87mm | 428 | gm | 639.2 | gm | 867.5 | gm | 1,255.6 | gm | 1,712.2 | gm | 4.60 | gm | 2,556.9 | gm |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38mm | 29 | gm | 42.8 | gm | 57.1 | gm | 85.6 | gm | 114.2 | gm | 5.00 | gm | 171.2 | gm |
| 32mm | 50mm | 100 | gm | 142.7 | gm | 199.8 | gm | 285.4 | gm | 371.0 | gm | 1.00 | gm | 547.9 | gm |
|  | 65mm | 186 | gm | 285.4 | gm | 371.0 | gm | 547.9 | gm | 730.5 | gm | 2.00 | gm | 1,095.8 | gm |
|  | 75mm | 285 | gm | 428.1 | gm | 570.7 | gm | 867.5 | gm | 1,095.8 | gm | 3.10 | gm | 1,735.0 | gm |
|  | 107mm | 639 | gm | 913.2 | gm | 1,255.6 | gm | 1,872.0 | gm | 2,511.2 | gm | 6.90 | gm | 3,744.0 | gm |
|  | 50mm | 64 | gm | 99.9 | gm | 128.4 | gm | 199.8 | gm | 268.3 | gm | 12.00 | gm | 413.8 | gm |
| 38mm | 65mm | 157 | gm | 228.3 | gm | 313.9 | gm | 456.6 | gm | 639.2 | gm | 1.75 | gm | 913.2 | gm |
|  | 75mm | 257 | gm | 371.0 | gm | 502.2 | gm | 776.2 | gm | 1,027.3 | gm | 2.80 | gm | 1,552.4 | gm |
|  | 100mm | 548 | gm | 776.2 | gm | 1,050.2 | gm | 1,506.7 | gm | 2,100.3 | gm | 5.75 | gm | 3,196.1 | gm |
|  | 65mm | 86 | gm | 128.4 | gm | 174.1 | gm | 262.6 | gm | 349.6 | gm | 15.30 | gm | 547.9 | gm |
| 50mm | 75mm | 186 | gm | 285.4 | gm | 371.0 | gm | 593.6 | gm | 730.5 | gm | 2.00 | gm | 1,141.5 | gm |
|  | 100mm | 2 | gm | 684.9 | gm | 913.2 | gm | 1,369.8 | gm | 1,826.4 | gm | 5.00 | gm | 2,739.5 | gm |
| 65mm | 75mm | 100 | gm | 157.0 | gm | 199.8 | gm | 313.9 | gm | 399.6 | gm | 1.20 | gm | 639.2 | gm |
|  | 100mm | 371 | gm | 570.7 | gm | 776.2 | gm | 1,141.5 | gm | 1,506.7 | gm | 4.25 | gm | 2,283.0 | gm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 75mm | 100mm | 285 | gm | 399.6 | gm | 593.6 | gm | 799.0 | gm | 1,095.8 | gm | 3.00 | gm | 1,689.4 | gm |